| 品名 | 电熔刚玉砖 | 高纯刚玉砖 | 刚玉莫来石砖 | 轻质刚玉砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能及指标 |  |  |  |  |
| 体积密度g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.15 | 2.2-2.9 | 1.2-1.5 |
| 常温耐压强度MPa | ≥70 | ≥60 | 30-80 | 15-25 |
| 重烧线变化℃×hr%≤ | 1800×3 ±0.2 | 1800×3 ±0.2 | 1600×3 ±0.2 | 1600×3 ±0.2 |
| 显气孔率% | ≤20 | ≤20 | 18-25 |  |
| AI2O3%≥ | 99 | 99 | 70-80 | 75-95 |
| SiO2% | ≤0.5 | ≤0.5 | 18-8 | 23-3 |
| Fe2O3%≤ | 0.1 | ≤0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 最高使用温度℃ | 1800 | 1800 | 1700 | 1600 |